XP 100

SYNTETYCZNY USZLACHETNIACZ DO PŁYNU  UKŁADU WSPOMAGANIA NA BAZIE ESTRÓW

OPIS

AP 100 jest syntetycznym środkiem polepszającym właściwości płynu PSF. Połączenie unikalnego kompleksu syntetycznych estrów i wysoko wytrzymałościowych dodatków poprawia osiągi oraz zapewnia temperaturową i oksydacyjną stabilność płynów hydraulicznych.

KORZYŚCI

- Poprawia kierowanie pojazdem

- Redukuje wibracje i hałas

- Technologia syntetyczna

- Ma właściwości uszcelniające zapobiegające wyciekom

WŁAŚCIWOŚCI

- Zapewnia gładka prace układu kierowniczego

- Znacznie zmniejsza tarcie i zużycie wewnętrznych elementów

- Chroni w każdych warunkach i wydłuża żywotność przekładni

- Zapobiega wyciekom i zapewnia optymalne uszczelnienie

- Zapobiega utlenianiu płynu i zachowuje czystość układu

- Utrzymuje hydrodynamiczną wydajność we wszystkich zakresach temperatur

- Zapobiega przegrzewaniu

Zastosowanie

Zgodny ze wszystkimi zalecanymi przez OEM płynami dom układu kierowniczego. Do stosowania w samochodach osobowych, vanach, ciężarówkach, które używają układu wspomagania kierownicy.

Zalecenie

Dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się przed zastosowaniem, wymienić PSF a następnie dodać XP 100.

INSTRUKCJA

Dodaj jedną tubę (100 ml) do płynu w przekładni kierowniczej. Jedna tubka jest wystarczająca do 3 l oleju. Uruchom silnik. Poruszaj kierownicą kilka razy w prawo i w lewo do oporu. Sprawdź poziom oleju w układzie wspomagania.

TYPOLOGIA

Gęstość przy 15 °C, kg/l 			0,891

Lepkość przy 40 °C, mm²/s 		52,60

Lepkość przy 100 °C, mm²/s 		10,90

Indeks lepkości 				205

Punkt zapłonu COC, °C 			230

Punkt płynięcia °C			 -54

Total Base Number, mg KOH/g 		4,1

OPAKOWANIE

150ml tuba