0w20 Nippon Energy

OPIS

Olej silnikowy obniżający zużycie paliwa, opracowany przy wsparciu najnowszych technologii, bazujący na miesznkach w pełni syntetycznych i dobrze dobranych dodatków tak by spełnić poniższe właściwości

- Znaczne zmniejszenie zuzycia paliwa.

- Drastyczne zmniejszenie wewnętrznego zużycia

- Wysoki i stabilny index lepkości

- Utrzymanie filmu smarnego nawet w bardzo niskich temperaturach

- Bezpieczne i efektywne smarowanie w wysokich temperaturach

- Właściwości omywające i rozpraszające

- Wyjątkowa ochrona przed zużyciem, korozją i pienieniem

- Znakomicie poprawia zimne starty nawet w bardzo niskich temperaturach

ZASTOSOWANIE

Ten olej o właściwościch obniżających zużycie paliwa został zaprojektowany do użycia we wszystkich silnikach Diesla i benzynowych z lub bez turbo doładowania w pojazdach osobowych i wanach. Ze względu na swojąspecjalna kompozycję produkt ten może być stosowany w wyjatkowo niskich temperaturach takich jakie moga się zdarzyc np. w arktyce.

SPECYFIKACJA

API SM/CF

ACEA A3/B3/B4

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gestość @ 15 °C 		0,846 kg/l

Lepkość @ -35 °C 		5320mPa.s

Lepkość @ 40 °C, 		46,70 mm2/s

Lepkość @ 100 °C, 		8,54 mm2/s

Index lepkości	 		162

Punkt zapłonu COC		230°C

Punkt płyniecia	 		-48°C

TBN		 		9,7 mg KOH/g

Popioły			 	1,22%

OPAKOWANIA

1L - 5L - 60L - 208L