GPR 10w60

Olej Silnikowy z domieszką GRAFITU

Opis:

GPR 10w60 jest najwyższej klasy olejem silnikowym  zawierającym Mikro Cząsteczki Grafitu. Jakością znacznie przewyższa tradycyjne oleje silnikowe ze względu na unikatową formułę. Specjalny mix syntetycznych baz olejowych oraz dodatki high-tech wraz z mikro cząsteczkami grafitu zapewniają znaczącą przewagę nad innymi olejami.

Redukuje tarcie pomiędzy ruchomymi częściami silnika a dzięki temu obniża zużycie paliwa. Efektywnie zapobiega kontaktowi metal na metal i bezpośredniemu tarciu.Rezulatatem jest obniżenie wewnetrznego zużycia w silniku co powoduje znaczne zmniejszenie zużycia paliwa. GPR 10w50 gwarantuje do dwukrotnie większą ochrone przed zużyciem w porównaniu z popularnymi olejami silnikowymi.

GPR 10w60 gwarantuje znakomite rezultaty:

- Obniżenie zużycia paliwa (od 3 do 5%)

- Znacząca redukcja tarcia wewnętrznego

- Znaczne zwiększenie mocy (2-5%)

- Redukcja konsumpcji oleju (aż do 80%)

- Zauważalne wyciszenie pracy silnika

- Poprawa zimnych startów

- Utrzymuje silnik w czystości

Unikalna technologia ‘Micro Carbon Graphite’ gwarantuje znakomitą stabilność koloidalnych cząstek grafitu. Produkt ten jest w 100% bezpieczny dla filtrów.

Zastosowanie:

Zaawansowana formuła produkcji powoduje że olej GPR jest znakomitym wyborem do nowoczesnych i wysilonych silników, ale jest także do tych starszych modeli przed 1990 rokiem. GPR 10W60 jest olejem „gotowym do rajdów” i sportów motorowych dzięki swojej unikalnej formulacji i lepkości. Unikalny Grafit Węglowy gwarantuje perfekcyjna stabilność cząsteczek koloidalnych. Produkt jest w 100% bezpieczny dla filtrów.  Może być stosowany do wszystkich czterosuwowych silników Diesla, benzynowych, dwupaliwowych LPG w samochodach osobowych i lekkich dostawczych. Do silników wolnossących i doładowanych..

Normy:

API SN/CF

ACEA A3/B4/C3

Własciwości:

Kolor: czarny

| Gęstość @ 15 °C, kg/l | 0,859 |
| --- | --- |
| Lepkość -25 °C, mPa.s | 5470 |
| Lepkość 40 °C, mm²/s | 171,70 |
| Lepkość 100 °C, mm²/s | 25,30 |
| Index lepkości | 181 |
| Punkt płyniecia, °C | -42 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,2 |
| Popioły, % | 0,77 |