GPX 5w40 Carbon Graphite

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ NA BAZIE GRAFITU

OPIS

GPX 5w40 jest silnikowym olejem pół-syntetycznym o wysokim stopniu lepkości, zawierajacym Mikro Cząsteczki Grafitu. Jakością znacznie przewyższa tradycyjne oleje silnikowe ze względu na unikatową formułę. Specjalny mix syntetycznych baz olejowych oraz dodatki high-tech wraz z mikro cząsteczkami grafitu zapewniaja znaczącą przewage nad innymi olejami.

Redukuje tarcie pomiędzy ruchomymi częściami silnika a dzieki temu obniża zużycie paliwa. Efektywnie zapobiega kontaktowi metal na metal i bezpośredniemu tarciu.Rezulatatem jest obniżenie wewnetrznego zużycia w silniku co powoduje znaczne zmniejszenie zużycia paliwa. GPX 5w40 gwarantuje do dwukrotnie większą ochrone przed zużyciem w porównaniu z popularnymi olejami silnikowymi.

WŁAŚCIWOŚCI

- Znaczne zmniejszenie zuzycia paliwa. (-3 to –5%)

- Drastyczne zmniejszenie wewnętrznego zużycia

- Znaczące podniesienie mocy (+2 to +5%)

- Zmniejszenie zużycia oleju. (up to –80%)

- Odczuwalna redukcja hałasów z silnika.

- Utrzymuje silnik w czystości.

- Znakomicie poprawia zimne starty.

SPECYFIKACJA

API SM/CF

ACEA A3/B3/B4

Mercedes MB 229.3

VW 502/505

Porsche

BMW-98

Opel GM-LL-B-25

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gestość @ 15 °C 			0,852 kg/l

Lepkość @ -25 °C 		6110mPa.s

Lepkość @ 40 °C, 		87,40 mm2/s

Lepkość @ 100 °C, 		14,40 mm2/s

Index lepkości	 		172

Punkt zapłonu COC			223°C

Punkt płyniecia	 		-40°C

TBN		 		10,7 mg KOH/g

Popioły			1,13%

OPAKOWANIA

1L - 5L - 60L - 208L