OEM-LINE 5w30 FORD M2C913-C

SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

OPIS

Nowoczesny, syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany ze specjalnie wyselekcjonowanych baz olejowych  o wysokim indexie lepkości oraz zaawansowanych dodatków. Ten universalny olej znacznie zwieksza ekonomike pracy silnika oraz przyczynia sie do wydłużenia żywotności filtra cząstek stałych. Olej ten został specjalnie zaprojektowany z myślą o dzisiejszych silnikach grupy Ford, tych gdzie specyfikacja  Ford WSS-M2C913-C jest niezbędna.

Uwaga: Ten olej posiada najniższe limity SAPS i może być  niewłaściwy do stosowania w niektórych silnikach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ekonomika spalania/zmniejszenie zuzycia paliwa

- Wysoki i stabilny index lepkości

- Znakomita odporność na ścieranie

- Szybkie zimne starty

- Bezpieczny i stały film olejowy w zakresie wszystkich temperatur

- Ruchome i wydłużone okresy między wymianami

- Skuteczna ochrona anty zużyciowa.

- Niski SAPS – DPF zgodny.

KLASYFIKACJA

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C913-C

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gestość przy 15 °C 			0,849kg/l

Lepkość -30 °C 			            3960 mPa.s

Lepkość 40 °C, 			            50,30 mm2/s

Lepkość 100 °C, 		                        9,41 mm2/s

Index lepkości 		             	173

Punkt płyniecia, 			            -40°C

Total Base Number (TBN), 		8,3 mg KOH/g

OPAKOWANIA

1L

5L

60L beczka

208L beczka