OEM-LINE 5w30 GM-LL

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

DESCRIPTION

Ultra nowoczesny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, zapewniający zmniejszenie zużycia paliwa. Wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim stopniu lepkości oraz dokładnie dobranym dodatkom uszlachetniającym. Olej ten wspomaga utrzymanie dłuższej żywotności filtra cząstek stałych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiagów silników grupy GM.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ekonomika spalania/zmniejszenie zużycia paliwa

- Wysoki i stabilny index lepkości

- Znakomita odporność na ścieranie

- Szybkie zimne starty

- Bezpieczny i stały film olejowy w zakresie wszystkich temperatur

- Ruchome i wydłużone okresy między wymianami

- Skuteczna ochrona anty zużyciowa.

SPECYFIKACJA

API SL/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

GM LL-A-025/LL-B-025

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C 			0,857 kg/l

Lepkość -30 °C 			5960 mPa.s

Lepkość 40 °C, 			70,10 mm2/s

Lepkość 100 °C, 		11,70 mm2/s

Index lepkości 			163

Punkt zapłonu COC, 		242°C

Punkt płyniecia, 			-40°C

Total Base Number (TBN), 		10,5 mg KOH/g

Kwasowość,			3,60 mg KOH/g

Popioły, 			1,41%

OPAKOWANIE

1L

5L

60L beczka

208L beczka