OEM-LINE 5w30 GM-DEXOS II

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

DESCRIPTION

Ultra nowoczesny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim naturalnym stopniu lepkości oraz dokładnie dobranych dodatków uszlachetniających. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiagów silników grupy GM aby zapewnić:

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ekonomika spalania/zmniejszenie zużycia paliwa

- Wysoki i stabilny index lepkości

- Znakomita odporność na ścieranie

- Szybkie zimne starty

- Bezpieczny i stały film olejowy w zakresie wszystkich temperatur

- Ruchome i wydłużone okresy między wymianami

- Skuteczna ochrona anty zużyciowa.

- Redukcje tworzenia popiołów

- Bardzo dobrej ochrony przed korozją i pienieniem się

Ten universalny olej syntatyczny obniżający zuzycie paliwa, został wytworzony specjalnie do samochodów osobowych wyposażonych w układy wtryskowe Diesla.Jednakże ten środek smarny może być z powodzeniem stosowany do silników benzynowych jak i Diesla, wolno ssących jak i turbo doładowanych. Olej ten spełnia wymagania wielu wytwórców OEM dzieki swojemu szerokiemu zastosowaniu.

SPECYFIKACJA

API SM/CF

ACEA A3/B4/C3

MB-Approval 229.51

VW 502.00/505.00/505.01

BMW LL-04

GM Dexos 2

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C 		0,851 kg/l

Lepkość -30 °C 			6000 mPa.s

Lepkość 40 °C, 			69,10 mm2/s

Lepkość 100 °C, 			12,30 mm2/s

Index lepkości 			178

Punkt zapłonu COC, 		230°C

Punkt płyniecia, 			-36°C

Total Base Number (TBN), 	7,4 mg KOH/g

Popioły, 				0,78%

OPAKOWANIE

1L

5L

60L beczka

208L beczka