OEM-LINE 5w30 VW LONGLIFE III

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

OPIS

Najnowocześniejszy syntetyczny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, zapewniający zmniejszenie zużycia paliwa. Wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim stopniu lepkości oraz dokładnie dobranym dodatkom uszlachetniającym. Olej ten wspomaga utrzymanie dłuższej żywotności filtra cząstek stałych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiagów silników grupy VW gdzie jest wymagana specyfikacja  VW 507.00/504.00.

ZALETY

- Oszczędność paliwa

- Wysoki i stabilny index lepkości

- Wyśmienita ochrona przeciw ścieraniu

- Ochrona podczas zimnych startów

- Bezpieczny film smarujący w extremalnych temperaturach

- Wydłużony czas pomiędzy wymianami

- Wysoka ochrona przeciw zużyciu

- Niski SAPS / DPF-zgodny (filtr cząstek stałych)

KLASYFIKACJA

ACEA A3/B4

VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW LL-04

WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość przy 15 °C 			0,850kg/l

Lepkość -30 °C 			            6240 mPa.s

Lepkość 40 °C, 			            73,70 mm2/s

Lepkość 100 °C, 		                        11,60 mm2/s

Index Lepkości 			            151

Punkt zapłonu COC, 		            246°C

Punkt płynięcia, 			           -40°C

TBN   		                                   6,1 mg KOH/g

Popiół, 			                        0,60 %

OPAKOWANIA

1L

5L

60L beczka

208L beczka