Xenum RUNNER 10w40

Opis	Olej ten został stworzony głównie z myślą o ochronie krytycznych cześci silnika po dużym przebiegu  (ponad 120.000 km).  Kompozycja tego oleju bazuje na specjalnej bazie olejowej ze środkami uszczelniającymi  oraz dodatkami przedłużającymi życie silnika i ograniczającymi osadzanie się osadów i szlamów. Bazując na tych komponentach osiagnelismy nastepujące wyniki: 
-   do stosowania w silnikach o przebiegu powyżej 120.000 km
-   spowalnia proces starzenia sie silnika
-   poprawia ochrone przeciw zużyciową 
-   zwiekszona odporność na utlenianie
-   znakomite właściwości myjące/omywające
-   ochrona podczas zimnych startów
-   minimalizuje zuzycie oleju
-   poprawia kondycje uszczelek i zapobiega wyciekom

Zastosowanie:	Olej ten ma zastosowanie do silników benzynowych i Diesla w samochodach osobowych i lekkich dostawczych o przebiegu powyżej  120.000 km. Zastosowanie specjalnych dodatków uszczelniających zapobiega wyciekom i nadmiernej konsumpcji oleju.

Klasyfikacja:	API SJ/CF
ACEA A3/B3

Właściwości:	Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,869
Lepkość -25 °C, mPa.s	6000
Lepkość 40 °C, mm²/s	86,10
Lepkość 100 °C, mm²/s	13,80
Index lepkości	164
Punkt zapłonu COC, °C	224
Punkt płynięcia, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	8,1