WRX 7.5w40 Ceramic Composite

SYNTHETIC CERAMIC BASED MOTOR OIL

OPIS

WRX 7,5W40 stanowi najnowsze osiągnięcie nowoczesnych technologii. Olej ten znacznie wyprzedza technologicznie wszelkie tradycyjne oleje ze względu na unikalną formułę: mieszankę wysoce przetworzonej bazy olejów estrowych oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków. Technologia Kompozycji Estrów Ceramicznych jest połączeniem dwóch elementów:
1. Cząsteczek mikro-ceramicznych: 
cząsteczki mikro-ceramiczne są niezwykle mocnym, stałym środkiem smarnym który zmniejsza zarówno tarcie jak i jest odporny na najwyższe temperatury.
2. Syntetyczny olej estrowy:
cząsteczki mikro-ceramiczne są rozproszone w specjalnym oleju estrowym
Wspólnie, te dwa komponenty tworzą ekstremalnie odporny film ochronny który w znaczący sposób redukuje tarcie i zużycie, nawet wtedy gdy silnik nie pracuje. Powłoka ta pozostaje na wewnętrznych częściach silnika zapewniając optymalna ochronę podczas zimnych startów.

WRX 7,5W40 zapewnia wyśmienite rezultaty działania:
zwiększenie mocy - redukcje zużycia silnika - zmniejszenie poziomu hałasu - zmniejszenie emisji gazów oraz obniżenie zużycia oleju.

Zastosowanie:

WRX 7,5W40 można stosować do wszelkich silników benzynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprężarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.. Olej ten został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wyczynowych silnikach. Rekomendowany do silników biorących udział w Formułach, rajdach długodystansowych oraz silnikach WRC.

PROPERTIES

- Obniżenie zużycia paliwa. (-4 to –7%)

- Drastyczna redukcja wewnetrznego tarcia (-43% zgodnie z  TÜV raport n° PB 8141.198.08)

- Znaczne zwiekszenie mocy (+4 to +7%)

- Zmniejszenie zużycia oleju. (up to –70%)

- Odczuwalna redukcja hałasu z  silnika.

- Utrzymuje silnik w czystości

- Zanakomita poprawa zimnych startów.

SPECYFIKACJA

API SM/CF

ACEA A3/B3/B4

Mercedes MB 229.3

VW 502/505

Porsche

BMW-98

Opel GM-LL-B-25

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość @ 15 °C 			0,873 kg/l

Lepkość @ -25 °C 		               6200mPa.s

Lepkość @ 40 °C, 		               91,10 mm2/s

Lepkość @ 100 °C, 		               14,40 mm2/s

Index lepkości	 		155

Punkt zapłonu COC			216°C

Punkt płynięcia			-40°C

TBN		 		6,6 mg KOH/g

OPAKOWANIE

1L  - 5L