Xenum   X1 5W40 olej silnikowy

Opis	Bazujący w 100% na estrach olej syntetyczny zapewniający optymalną ochronę, większą żywotność silnika i znakomite właściwości. Olej ten wyprzedza znacznie swoimi właściwościami dotychczasowe wymagania najnowocześniejszych silników samochodowych. 
Łączy w sobie znakomite właściwości anty zużyciowe, odporność na wysokie temperatury oraz idealną ochronę przy zimnych startach. 

X1 5W40 zapewnia wyśmienite rezultaty działania:
- zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję CO2,
- wysoki i stabilny index lepkości,
- znakomita stabilność temperaturowa co zapobiega odkładaniu sie

osadów, 
- powoduje zwiększenie mocy, 
- redukcję zużycia silnika, 
- chroni filtr cząstek stałych w silnikach Diesla,
- zapewnia ochronę od pierwszego momentu przekręcenia kluczyka co zapobiega nadmiernemu zużyciu podczas zimnych startów,

Zastosowanie	X1 5W40 można stosować do wszelkich silników bezynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprężarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.Znakomita formuła tego oleju stanowi doskonały wybór dla wszelkiego rodzaju silników, zarówno tych nowoczesnych jak i tych starszych. Można go również stosować w silnikach samochodów dostawczych. Dzieki specjalnej kompozycji składników mozliwym jest stosowanie tego oleju do najnowszej generacji silników gdzie wymagane sa specyfikacje MB 229.31 oraz BMW Longlife 04 .

Klasyfikacja	API SM/CF
ACEA A3, B4, C3
VW 502.00/505.00
MB 229.31
BMW Longlife-04

Właściwości	Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,855
Lepkość -30 °C, mPa.s	6200
Lepkość 40 °C, mm²/s	87,40
Lepkość 100 °C, mm²/s	14,40
Index lepkości	178
Punkt płynięcia, °C	-44
Total Base Number, mgKOH/g	8,1