XENUM X2  10W40

Pół Syntetyczny olej silnikowy

Opis	Najwyższej jakości universalny olej silnikowy do silników Diesla i benzynowych zmniejszający zużycie paliwa oparty na dodatkach wyprodukowanych w najnowszej technologii oraz wyselekcjonowanej bazie półsyntetycznej bazie olejowej.  Może być stosowany do silników wolnossących jak i turbo doładowanych w samochodach osobowych jak i lekkich dostawczych i wanach. Olej ten posiada nastepujące właściwości:

-   zawiera silne detergenty minimalizujące powstawanie

osadów  w    najgorętszych cześciach silnika
-   znakomite właściwości rozpuszczające ograniczające

powstawanie   osadów i szlamów do minimum
-   przeciwdziała korozji i tworzeniu piany 
-   wysoki i naturalnie stabilny index lepkości
-   niski poziom popiołów , odporność na utlenianie
-   mocne działanie przeciw zużyciowe które w znacznym stopniu

ogranicza zużycie pierścieni i gładzi cylindrów 
-   obniża zużycie paliwa i podnosi cisnienie oleju

Zastosowanie       X2  10W40 mozna stosować do wszelkich silników bezynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposazonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprezarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.Znakomita formula tego oleju stanowi doskonaly wybór dla wszelkiego rodzaju silników, zarówno tych nowoczesnych jak i tych starszych. Można go również stosować w silnikach samochodów lekkich dostawczych.

Klasyfikacja	API SM/CF
ACEA A3/B4, A3/B4
MB 228.5/229.1

Właściwości 	Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,870
Lepkość -25 °C, mPa.s	6700
Lepkość 40 °C, mm²/s	93,10
Lepkość 100 °C, mm²/s	14,00
Index lepkości	154
Punkt zapłonu COC, °C	234
Punkt płyniecia, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,6
Popioły %	0,98