XR2

Olej do wyczynowych silników dwusuwowych

OPIS

Wysoce zaawansowany w 100% syntetyczny olej do nowoczesnych, wysoko obrotowych i wysoce obciążonych silników dwusuwowych.

Dzięki zaawansowanej technologii dodatków CleanBurn TM oraz połączeniu z wysoce wydajnym olejem estrowym, X-ICE 2 mógł być wyprodukowany bez przestarzałego dodatku oleju rycynowego.

WŁAŚCIWOŚCI

- Niskie tarcie, niskie zużycie: znakomita ochrona wszystkich wewnętrznych części silnika.

- Niskie tarcie: zwiększona moc wyjściowa i przyspieszenie.

- Technologia CleanburnTM: zapobiega powstawaniu i osadzaniu się osadów w komorze spalania i na zaworach (nowoczesne silniki dwusuwowe)

- Niski punkt płynięcia: - 48°C

- Zapobiega sklejaniu się pierścieni tłokowych.

- Zapobiega mostkowaniu świec zapłonowych, tym samym zapewniając bezpieczną i optymalna pracę.

- Formuła bez oleju rycynowego.

- Nisko dymny.

- Samo mieszający się.

ZASTOSOWANIE

Do wszystkich silników dwusuwowych, wyścigowych i zwykłych: motocykle, quady, skutery śnieżne, karty (KS series, Rotax Max-type engines, Yamaha…), nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zaprojektowany do systemów wtryskowych i z mieszalnikiem wstępnym.

Ilość oleju w mieszance stosuj zgodnie z zaleceniami producenta.

SPECYFIKACJA

API TC
JASO FD

ISO-L-EGD

DANE TECHNICZNE

Forma:							Płynna

Color: 							Brązowy

Zapach: 							Charakterystyczny

Punkt topnienia:		 				Niezdefiniowany.

Punkt wrzenia:		 				Niezdefiniowany

Punkt płynięcia: 						- 45°C

Punkt zapłonu: 						98°C

Samozapłon: 						Produkt nie ulega zamozapłonowi.

Niebezpieczeństwo eksplozji: 				Brak.

Limity eksplozji:						Niski: 0,5 Vol %   Wysoki: 5,5 Vol %

Ciśnienie par przy 20°C:					2 hPa

Gęstość przy 20°C:					0.877 g/cm3

Rozpuszczalność/mieszalność z wodą: 			Nie mieszalny.

Lepkość przy 40°C: 					63,3 mm2/s

Zawartość rozpuszczalników: 				Rozpuszczalniki organiczne: 0.0%

OPAKOWANIA  1L  (12 x 1L karton)