X1 0W30

ESTER HYBRID SYNTHETIC MOTOR OIL

OPIS

Oparty na estrowej bazie syntetycznej wysokiej klasy olej silnikowy zapewniający optymalna ochronę, wydłużający żywotność i niezawodność. Przewyższa parametrami wymagania i oczekiwania  wszystkich wytwórców silników. Łączy w sobie wyjątkową ochronę przed zużyciem oraz wysoką temperaturą wraz z wyśmienitą charakterystyką podczas zimnych startów.

WŁAŚCIWOŚCI

•	Redukuje zużycie paliwa oraz emisje CO2 .

•	Wysoka odporność na zrywanie .

•	Wysoki i stabilny indeks lepkości.

•	Bardzo szybki zimny start.

•	Wysoka odporność na utlenianie.

•	Bezpieczne smarowanie w wysokich temperaturach

•	Bardzo dobre właściwości omywające i dyspergujące.

•	Bardzo mocna ochrona przeciw zużyciu, korozji i pienieniu.

ZASTOSOWANIE

Ten obniżający zużycie paliwa olej jest zalecany do użytku w samochodach osobowych i vanach benzynowych oraz Diesla wolno ssących i doładowanych wymagających poniższej specyfikacji:

TYPOLOGIA		SPECYFIKACJA

Gęstość przy 15 °C	0,843 kg/l	ACEA C3

Lepkość -35 °C	6000 mPa.s	BMW Longlife-04

Lepkość 40 °C	61,10 mm²/s	MB 229.51

Gęstość 100 °C	11,30 mm²/s

Indeks lepkości 	181

Punkt zapłonu COC 	232 °C

Punkt płyniecia	-45 °C

Total Base Number	7,4 mgKOH/g

Popioły	0,75 %

OPAKOWANIA

1L can (12 x 1L karton)

5L can (4 x 5L karton)

60 L beczka

208 L beczka