X1 0W40

ESTER HYBRID SYNTHETIC MOTOR OIL

OPIS

Oparty na estrowej bazie syntetycznej wysokiej klasy olej silnikowy zapewniający optymalna ochronę, wydłużający żywotność i niezawodność. Przewyższa parametrami wymagania i oczekiwania  wszystkich wytwórców silników. Łączy w sobie wyjątkową ochronę przed zużyciem oraz wysoką temperaturą wraz z wyśmienitą charakterystyką podczas zimnych startów.

PROPERTIES

•	Wysoka odporność na zrywanie .

•	Wysoki i stabilny indeks lepkości.

•	Bardzo szybki zimny start.

•	Redukuje formowanie się popiołów .

•	Bezpieczny film olejowy w wysokich temperaturach.

•	Bardzo dobre właściwości omywające i dyspergujące.

•	Bardzo mocna ochrona przeciw zużyciu, korozji i pienieniu.

ZASTOSOWANIE

Ten uniwersalnego stosowania olej syntetyczny jest zalecany do silników benzynowych jak i Diesla wolno ssących jak I wyposażonych w turbo sprężarkę. Ten olej jest zgodny z wymaganiami wielu wytwórców OEM, a przez to znajduje szerokie zastosowanie.

TYPOLOGIA		SPECYFIKACJA

Gęstość przy 15 °C	0,840 kg/l	ACEA C3-12

Lepkość -35 °C	5300 mPa.s	API SN/CF

Lepkość 40 °C	72,00 mm²/s	MB 229.31/229.51

Lepkosć 100 °C	12,90 mm²/s	BMW Longlife-04

Indeks lepkości 	180	Dexos 2

Punkt zapłonu COC 	224 °C

Punkt płynięcia	-51 °C

Total Base Number	7,7 mgKOH/g

Popioły	0,77 %

OPAKOWANIA

1L can (12 x 1L karton)

60 L beczka

208 L beczka