Xenum   X1 5W30

Opis	Bazujący w 100% na estrach olej syntetyczny zapewniający optymalną ochronę, większą żywotność silnika i znakomite właściwości. Olej ten wyprzedza znacznie swoimi właściwościami dotychczasowe wymagania najnowocześniejszych silników samochodowych. 
Łączy w sobie znakomite właściwości anty zużyciowe, odporność na wysokie temperatury oraz idealną ochronę przy zimnych startach. 

X1 5W30 zapewnia wyśmienite rezultaty działania:
- zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję CO2,
- wysoki i stabilny index lepkości,
- znakomita stabilność temperaturowa co zapobiega odkładaniu sie

osadów, 
- powoduje zwiększenie mocy, 
- redukcję zużycia silnika, 
- chroni filtr cząstek stałych w silnikach Diesla,
- zapewnia ochronę od pierwszego momentu przekręcenia kluczyka co zapobiega nadmiernemu zużyciu podczas zimnych startów,

Zastosowanie	X1 5W30 można stosować do wszelkich silników bezynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprężarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.Znakomita formuła tego oleju stanowi doskonały wybór dla wszelkiego rodzaju silników, zarówno tych nowoczesnych jak i starszych. Można go również stosować w silnikach samochodów dostawczych.

Klasyfikacja	
ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04

Porsche c30

Właściwości	Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,853
Lepkość -30 °C, mPa.s	5040
Lepkość 40 °C, mm²/s	65,90
Lepkość 100 °C, mm²/s	11,60
Index lepkości	173
Punkt płynięcia, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	6,5

Popioły	0,67

Opakowania:	1L, 5L, 60L, 208L