Xenum   X1 5W50

Opis	Bazujący w 100% na estrach olej syntetyczny zapewniający optymalną ochronę, większą żywotność silnika i znakomite właściwości. Olej ten wyprzedza znacznie swoimi właściwościami dotychczasowe wymagania najnowocześniejszych silników samochodowych. 
Łączy w sobie znakomite właściwości anty zużyciowe, odporność na wysokie temperatury oraz idealną ochronę przy zimnych startach. 

X1 5W50 zapewnia wyśmienite rezultaty działania:
- zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję CO2,
- wysoki i stabilny index lepkości,
- znakomita stabilność temperaturowa co zapobiega odkładaniu sie

osadów, 
- powoduje zwiększenie mocy, 
- redukcję zużycia silnika, 
- chroni filtr cząstek stałych w silnikach Diesla,
- zapewnia ochronę od pierwszego momentu przekręcenia kluczyka co zapobiega nadmiernemu zużyciu podczas zimnych startów,

Zastosowanie	X1 5W50 można stosować do wszelkich silników bezynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprężarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.Znakomita formuła tego oleju stanowi doskonały wybór dla wszelkiego rodzaju silników, zarówno tych nowoczesnych jak i starszych. Można go również stosować w silnikach samochodów dostawczych.

Klasyfikacja	
ACEA C3 - 12
API SN/CF

Poprzednio klasyfikowany i dedykowany jako:

ACEA A3/B4-04

Właściwości	Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,855
Lepkość -30 °C, mPa.s	6450
Lepkość 40 °C, mm²/s	109,30
Lepkość 100 °C, mm²/s	17,80
Index lepkości	181
Punkt płynięcia, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	7,7

Punkt zapłonu  C	232

Opakowania:	1L, 5L, 60L, 208L