ATFX 200

SYNTETYCZNY DODATEK DO OLEJU ATF NA BAZIE ESTRÓW

OPIS

ATFX 200 jest syntetycznym dodatkiem do oleju ATF do skrzyń automatycznych i przekładni CVT. Połączenie unikalnego kompleksu syntetycznych estrów i wysoko wytrzymałościowych dodatków poprawia osiągi oraz zapewnia temperaturową i oksydacyjną stabilność płynów hydraulicznych.

KORZYŚCI

- Miekka zmiana biegów

- Zmniejszone zużycie

- Ochrona przed wyciekami

ZASTOSOWANIE

Zgodny ze wszystkimi zalecanymi przez OEM płynami ATF stosowanymi w przekładniach automatycznych i CVT. Do stosowania w samochodach osobowych, ciężarówkach, motocyklach i łodziach jak i w przekładniach przemysłowych.

Zalecenie

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu najlepiej jest usunąć stary olej i po zastosowaniu nowego ATF uzupełnić za pomocą ATFX 200.

INSTRUKCJA

Dodaj jedną tubę (200 ml) do płynu w przekładni. Jedna tubka jest wystarczająca do 5 l oleju. Uruchom silnik, zmień kilka razy bieg. Sprawdź poziom oleju w skrzyni,

TYPOLOGIA

Gęstość przy 15 °C, kg/l 			0,867

Lepkość przy 40 °C, mm²/s 		66,80

Lepkość przy 100 °C, mm²/s 		13,10

Indeks lepkości 				201

Punkt zapłonu COC, °C 			206

Punkt płynięcia °C			 -48

Total Base Number, mg KOH/g 		2,4

OPAKOWANIE

150ml tuba