Nippon Synthetic ATF

OPIS

Syntetyczny olej do przekładni automatycznych , układów wspomagania i podzespołów przeniesienia napędu wykonanay z komponentów najwyższej jakości. Desygnowany do skrzyń automatycznych które są stosowane w większości samochodów Japońskich. Zalecamy stosować  się do instrukcji wytwórcy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki I stabilny index lepokości

- Niski punkt płynięcia

- Znakomita stabilność przeciwko utlenianiu

- Znaczące obniżenie tarcia

- Specyficzne właściwości cierne powodujące mniejszy hałas I łatwą zmiane  biegów

- Znakomita wydajność i ochrona  przy zimnych startach

ZASTOSOWANIE

Toyota T,T-II,T-III,T-IV, D-II,D-III, WS

Nissan Matic Fluid C, D, J

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2

Honda Ultra II, Ultra Z-1, Ultra HMMF

Mazda M-III, D-II, M-V, F-1

Mitsubishi SP-II, SP-II, ATF-II, ATF-SK

Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special

Subaru ATF, Kia, Isuzu Besco ATF II, III

Daihatsu Alumix ATF Mullti

GM TASA, IID, III

Mercon, Allison C-4

JASO M 315 Type 1A

Also suitable for use in:

Hyundai ATF SP-IV

JWS 3309, 3317

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Color: red

Density at 15 °C, kg/l 0,850

Viscosity 40 °C, mm²/s 36,60

Viscosity 100 °C, mm²/s 7,20

Viscosity Index 165

Flash Point COC, °C 212

Pour Point, °C -48

Total Base Number, mg KOH/g 2,7

OPAKOWANIE

1L - 4L – 20L - 60L - 208L