XA-TRAN ATF DIIID

OLEJ DO SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH

OPIS

Bardzo wysokiej jakości olej do przekładni automatycznych stworzony z rafinowanej bazy rozpuszczalników i wyselekcjonowanych dodatków. Do skrzyń automatycznych, układów wspomagania, i innego wyposażenia gdzie wymagane jest  stosowanie ATF Dexron IIID.

WŁAŚCIWOŚCI

- Naturalny wysoki index lepkości

- Wyśmienite właściwości w wysokich I niskich temperaturach

- Znakomita ochrona przy wysokim ciśnieniu I skokach ciśnieniowych

- Wysoka odporność na utlenianie

- Long life

- Wysoka redukcja zużycia elementów

WYMAGANIA

GM Dexron IIIG-34198

Ford Mercon M-940717

Allison C-4 - 19101793

MB-Approval 236.1

MAN 339 Type Z-1/V-1

ZF TE-ML-02F/03D/04D/14A/17C

Voith 55.6335.33

Caterpillar TO-2

Nissan

TYP

Color: 					czerwony

Gęstość przy 15 °C, kg/l	  		0,863

Lepkość 40 °C, mm²/s	   		35,90

Lepkość 100 °C, mm²/s	   		7,96

Index lepkości	  			204

Punkt zapłonu COC, °C	  		188

Punkt płynięcia, °C	 		-45

Total Base Number, mgKOH/g	  : 	2,2

Popioły, %	  : 			0,06

OPAKOWANIE

1L – 60L- 208L beczka