XT-PRO 75W-140LS

W PEŁNI SYNTETYCZNY WYŚCIGOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY

OPIS

XT-PRO 75W140 LS jest 100% syntetycznym hipoidalnym olejem przekładniowym z dodatkami „limited slip”. Zaprojektowany głównie z myślą o ekstremalnych wymaganiach wszelkich sportów motorowych. Do stosowania w dyferencjałach jedno i wielodyskowych, skrzyniach gdzie liczy sie wytrzymałość w wyjątkowo ciężkich warunkach pracy.

XT-PRO 75W140LS może być stosowany w dyferencjałach samochodów BMW M-Sport araz w dyferencjałach różnych SUV gdzie zalecane jest stosowanie SAE 75W140.

WŁAŚCIWOŚCI

- Niespotykanie wysoki index lepkości gwarantujący doskonałą płynność w niskich temperaturach

- Znakomita odporność na utlenianie, zapewnia optymalną ochronę przed przegrzewaniem

- Właściwości nisko pianowe

- Wysoka ochrona przeciw ścieraniu

- Idealny do stosowania w samo blokujących sie dyferencjałach

- Zmniejszone tarcie i zużycie pomiędzy elementami ciernymi

SPECYFIKACJA

API GL-5

BMW MSP/A

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C, kg/l	  		0,860

Lepkość 40 °C, mm²/s	   		179,00

Lepkość 100 °C, mm²/s	   		24,70

Index lepkości	  			170

Punkt zapłonu COC, °C	  		204

Punkt płynięcia, °C	 		-54

OPAKOWANIA

1L – 60L – 208L