XA-CVTF

Wysoko wytrzymałościowy olej opracowany z myślą o skrzyniach CVT. XA-CVTF jest skomponowany z precyzyjnie dobranych baz olejowych i specjalnych dodatków. Do stosowania w szerokiej gamie pojazdów wyposażonych w skrzynie CVT , zarówno z łańcuchem jak i pasami przeniesienia napędu.

WŁAŚCIWOŚCI

- zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa w pojazdach wyposażonych w CVT dzięki optymalnemu tarciu metal o metal

- zwiększona szybkość zmiany biegów, odczuwalne gładkie zmiany

- zapewnia optymalne parametry przeciw zapiekaniu, zapobiega wibracji silnika

- polepsza zimne starty

- zapewnia dłuższe okresy między serwisowe wydłużając jednocześnie żywotność przekładni

- zdecydowana redukcja zużycia, korozji oraz pienienia

- idealne parametry tarcia dla skrzyń CVT wyposażonych w łańcuch lub paski.

ZASTOSOWANIE

Wszelkie przekładnie CVT.

TYPICALS						SPECYFIKACJA

Density at 15 °C, kg/l		0,848			Toyota CVTF TC/FE

Viscosity 40 °C, mm²/s		38,00			Nissan NS-1/NS-2/NS-3

Viscosity 100 °C, mm²/s		7,50			Honda HMMF/HCF2

Viscosity Index			181			Mitsubishi SP-III/CVTF-J1

Flash Point COC, °C		214			Subaru ECVT/iCVT

Pour Point, °C			-48			Daihatsu Ammix CVT

Total Base Number, mgKOH/g	3,6			Suzuki CVTF TC/NS-2/CVT Green 1

Hyundai SP-III

Chrysler Jeep NS-2

OPAKOWANIE						BMW Mini 83220136376/83220429159

MB 236.20

1L butelka (12 x 1L karton)					Ford WSS-M2C928-A

60 L beczka						VW G 052 180/G 052 516

208 L beczka						JASO M358

Mopar CVTF+4