XA-MULTI 236.14

Syntetyczny olej do przekładni automatycznych

XA-MULTI 236.14 jest środkiem smarnym bazującym na hybrydowo-syntetycznej technologii wraz z dodatkami high-tech oraz specjalnie wyselekcjonowanymi bazowymi olejami syntetycznymi. Gwarantuje najwyższą wydajność i ochronę nawet w ekstremalnych warunkach pracy. XA-Multi 236.14 został stworzony do większości skrzyń automatycznych (z trybem manualnym, sekwencyjnym oraz kontrolowanym elektronicznie)  z lub bez blokady poślizgowej sprzęgła.

Właściwości

- chroni wysoce obciążone i kompaktowe skrzynie przekładniowe dzięki

zaawansowanym właściwościom przeciw zużyciowym

- zapewnia oszczędność paliwa przez redukcję tarcia przekładni planetarnych

- zwiększona szybkość zmiany biegów, odczuwalne gładkie zmiany

- niezmienna stabilność tarcie przez cały czas eksploatacji

- zapewnia dłuższe okresy między serwisowe wydłużając jednocześnie żywotność

przekładni

OPIS

Może być stosowany do pojazdów wielu producentów. Jednak został specjalnie dedykowany do Mercedesa i jego 7 stopniowej skrzyni RWD (NAG2) i wszystkich modeli AMG oraz Mercedesa i 5 stopniowej skrzyni z blokadą sprzęgła gdzie wymagany jest olej MB 236.14. Stosuj zgodnie z instrukcją.

| TYPICALS Density at 15 °C, kg/l 0,855 Viscosity 40 °C, mm²/s 29,60 Viscosity 100 °C, mm²/s 6,55 Viscosity Index 185 Flash Point COC, °C 200 Pour Point, °C -60 | SPECYFIKACJA Allison C4, Chrysler ATF+3 Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH, Ford WSS-M2C922-A1 Honda Z-1, Hyundai SP-II/SP-III Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM 20238/20292/21044 JASO Type 1A, Kia SP-II/SP-III Mazda M-III/Type T-IV MB 236.10/236.12/236.14 MB 236.3/236.6/236.7/236.8/236.9/236.11/236.91 Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2 Nissan Matic D/J/K/W Subaru ATF/ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317 Toyota Type DII/T/T-III/T-IV VAG G-055-025/G-052-162 Volvo 1161540 Również zalecany do pojazdów gdzie zalecaany jest olej: ZF 6HP / 5HP / 4HP |
| --- | --- |
| OPAKOWANIE 1L butelka (12 x 1L karton) 60 L beczka 208 L beczka |  |