XA-TRAN 8G

SYNTETYCZNY OLEJ DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

OPIS

Bardzo wysokiej jakości olej do przekładni automatycznych oparty na specjalnie wyselekcjonowanych syntetycznych olejach bazowych o wysokim indeksie lepkości oraz pakiecie wyszukanych dodatków uszlachetniających.

WŁAŚCIWOŚCI

•	Ekonomika, oszczędność paliwa.

•	Wyśmienite smarowanie.

•	Bardzo wysoka odporność na utlenianie i stabilność temperaturowa

•	Wyśmienita odporność na pienienie

•	Wyśmienita ochrona przed zużyciem.

•	Bardzo wysoki I stabilny indeks lepkości.

•	Wyśmienita I stabilna charakterystyka cierna pozwalająca na wydłużenie okresu między wymianami.

ZASTOSOWANIE

Ten syntetyczny olej klasy premium został specjalnie opracowany do smarowania przekładni ZF 8HP. Olej ten przyczynia się znacznie do obniżenia zużycia paliwa i może być stosowany do szerokiej gamy innych przekładni ZF 8HP jak 8HP45, 8HP55, 8HP70 oraz 8HP90. Może być również używany w niektórych przekładniach ZF 6HP które są stosowane w wielu modelach VAG.

TYPOLOGIA		SPECYFIKACJA

Gęstość przy 15 °C, kg/l	0,845	VAG G-060-162

Lepkość przy 40 °C, mm²/s	25,80	BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Lepkość przy 100 °C, mm²/s	6,00	Jaguar 02JDE 26444

Indeks lepkości	190	Land Rover LR023288

Punkt zapłonu COC, °C	198	Chrysler 68157995AA

Punkt płynięcia, °C	-45	Fiat 9.55550-AV5

OPAKOWANIE

1L can (12 x 1L karton)

4 L can (4 x 4L karton)

60 L beczka

208 L becka