XT-POWERSHIFT

Olej do przekładni dwusprzęgłowych DCT

Wysoce wydajny syntetyczny olej transmisyjny bazujący na najwyższej jakości bazach olejowych i ostatnich osiągnięciach w dziedzinie dodatków, specjalnie opracowany do nowoczesnych przekładni automatycznych dwusprzęgłowych. Zaawansowana formuła powoduje połączenie najlepszych właściwości przeciw zużyciowych z niezrównaną charakterystyką cierną oferując wysoką sprawność zmiany biegów nawet w ekstremalnych warunkach. Do szerokiej  gamy pojazdów wyposażonych w skrzynie DCT z podwójnymi mokrymi sprzęgłami jak i suchymi.

Właściwości

- zapewnia znakomitą wydajność przeciw zapiekaniu, zapobiegając wibracją koła zamachowego silnika

- zapewnia wyśmienitą pracę skrzyni: gładka zmiana biegów, brak momentu przerwy między zmianami

- wyśmienite właściwości w niskich temperaturach

- właściwości przeciw korozyjne, przeciw zużyciowe i antypienne

- wydłużone okresy między wymianami

OPIS

XT-POWERSHIFT został opracowany aby sprostać najwyższym wymaganiom nowoczesnych skrzyń automatycznych high tech z podwójnym sprzęgłem a w szczególności do transmisji gdzie podwójne sprzęgło, synchronizer, zmieniacz biegów i hydrauliczny kontroler pracują na tym samym oleju. Stosuj się do zaleceń producenta. Niewłaściwy poziom oleju w skrzyni może doprowadzić do jej zniszczenia.

| TYPICALS Density at 15 °C, kg/l 0,850 Viscosity 40 °C, mm²/s 38,00 Viscosity 100 °C, mm²/s 7,50 Viscosity Index 170 Pour Point, °C -50; SPECYFIKACJA VW ATF DSG G-052-529 VW ATF G-052-182 Ford WSS-M2C936-A PSA Mitsubishi Renault. OPAKOWANIE 1L butelka (12 x 1L karton) 60 L beczka 208 L beczka. |  |
| --- | --- |