X-LOCK GM

ANAEROBOWA USZCZELKA

OPIS

:X-LOCK GM jest anaerobowym materiałem stworzonym do wykonywania nieregularnych uszczelek pomiędzy metalowymi powierzchniami. Posiada zdolności zastapienia większości standardowych uszczelek, przez co znakomicie ogranicza ilość stanu magazynowego. Dzieki przyleganiu powierzchnia-powierzchnia jest znacznie mocniejsza od konwencjonalych połączeń. X-Lock GM  nie kurczy się, nie twardnieje i nie rozciaga się po wyschnięciu, nie jest wymagane dociaganie srób po wyschnięciu. Ma znakomitą odporność na działanie środkóe chemicznych jak i odporność na wysokie temperatury do 200°C.

WŁAŚCIWOŚCI

-    stałe niskie ciśnienie

-	zastępuje/wypełnia wszelkie rozmiary uszczelek

-	znakomita odporność na wysokie ciśnienie

-	nie twardnieje i nie kurczy się

-	odporność na wysokie temperatury

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Typ chemiczny		akrylowy / jedno skłądnikowy

Kolor 			czerwony

Lepkość @25°C		150.000 mPa.s  thixotropic

Gęstość			1.1

UV fluoryzujący		tak

WŁAŚCIWOŚCI

Max. wypełnienie 		0,5 mm

Wytrzymałość  		na stali10-20 min

Wytrzymałość pracy	                1-3 godzin

Pełna wytrzymałość	                24 godziny

Rozciąganie		                M10 na pokrytym Zn  ISO10964 25 / 28 Nm

Rozcinanie 		                 stal 13 MPa

Zakres temp. pracy		-55°C to + 200°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Każdy dobry klej anaerobowy będzie również przywierał na powierzchni lekko zanieczyszczonej, jednak najlepsze efekty osiaga się na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Zaleca się użycie  Xenum D-greaser. W zasadzie bardziej porowate substancje ( ~25 µm ) daja lepszą przyczepność niż te polerowane. Dla zmniejszenia czasu schnięcia na takich nieaktywnych powierzchniach jak cynk,aluminium , czy tainless steel, należy rozważyc użycie aktywatora.

ZASTOSOWANIE

Tworzenie uszczelek: nakładaj równomiernie tworząc jednolita powierzchnie. Upewnij sie że wszelkie miejsca możliwych przecieków (jak okolice śrób) sa dokładnie pokryte.

Usuwanie: użyj normalnych narzedzi do rodzielenia powierzchni. Upewnij sie że stara uszczelka została starannie usunięta przed nałożeniem nowej.

Temperatura przechowywania: 5°C do 25°C

MSDS

R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

S 24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.

S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.

S 37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Produkt zawiera:  Hydroxypropyl methacrylate. Hydroxyethyl methacrylate.

Producent: www.xenum.be

Importer: www.autoxen.pl