X-LOCK N702

AnaerOBOWA BLOKADA GWINTÓW

Opis

X-Lock N 702 jest szybko schnącym spoiwem zaprojektowanym do blokowania i uszczelniania elementów metalowych. Jest spoiwem ogólnego stosowania, łatwym do usunięcia. Części moga być odseparowane przy użyciu normalnych standardowych narzędzi. Wysoka odporność na wibracje powoduje że X-Lock N 702 znajduje zastowanie w elementach narażonych na wielkie i wielorakie wibracje. Udowodniona odporność na czynniki chemiczne X-Lock N702 redukuje efekty korozji i powoduje że jest on znakomity  do uszczelnień w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych.

WŁASCIWOŚCI

- Szybkie wiązanie

- Średnia lepkość

- Odporne na wibracje

- Średniej wytrzymałości blokada gwintów

- Smaruje gwinty dla łatwiejszego montażu

- Ogólnego stosowania

- Ochrona przeciw korozyjna

- Uszczelnia gwinty

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Typ chemiczny		akrylowy / jedno składnikowy

Kolor			niebieski

Lepkość @25°C		8.000 mPa.s lekko txicotropiczna

Gestość			1.08

UV fluorescencyjność 	tak

WŁAŚCIWOŚCI

Max. wypełnienie		0,12 mm

Max. Rozmiar gwintu		M20 – 3/4”

Wytrzymałość  		na stali5-10 min

Wytrzymałość pracy	                30 min

Pełna wytrzymałość	                24 godziny

Rozciąganie 		M10 steel  ISO10964 16 / 7 Nm

Rozcinanie    		stal12 MPa

Zakres temperatur		-55°C do + 150°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Każdy dobry klej anaerobowy będzie również przywierał na powierzchni lekko zanieczyszczonej, jednak najlepsze efekty osiaga się na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Zaleca się użycie  Xenum D-greaser. W zasadzie bardziej porowate substancje ( ~25 µm ) daja lepszą przyczepność niż te polerowane. Dla zmniejszenia czasu schnięcia na takich nieaktywnych powierzchniach jak cynk,aluminium , czy tainless steel, należy rozważyc użycie aktywatora.

ZASTOSOWANIE

Blokowanie gwintów:

Zastosuj odpowiednią ilość kleju dla zapewnienia pełnego pokrycia gwintu. Do otworów gwintowanych zastosuj klej do dolnego poziomu gwintu, aby nie wywierać nadmiernej siły podczas wkręcania.

Uszczelnianie gwintów:

Zastosuj klej na około 2 gwinty od dolu. W razie potrzeby zastosuj tyle kleju aby zapewnic całkowite uszczelnienie.

Dla gwintów powierzchniowych upewnij sie że będzie on całkowicie pokryty. Ze względu na wielkość rozmiarów przestrzeni, również czasy schnięcia moga się różnić. Dociaganie za pomocą normalnych narzędzi.

Zakres temperatur: 5°C do 25°C

MSDS

R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.

S 24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.