MULTIPERFORMAX 2

WIELOFUNKCYJNY SMAR WYSOKIEJ JAKOŚCI

OPIS

MULTIPERFORMAX 2 jest smarem opartym na mydle litowym i baize oleju mineralnego. Smar zawiera dodatki przeciw utleniające, inhibitory korozji oraz dodatki przeciw zużyciowe. Smar ten jest produktem wielofunkcyjnym do stosowania w różnych aplikacjach w zakresie danych temperatur. Multiperformax 2 zapewnia dobrą stabilność mechaniczną i ochronę przed korozją, co czyni go znakomitym do smarowania łożysk nawet w wilgotnym otoczeniu. Multiperformax 2 jest wysokiej jakości smarem który może być stosowany w przemyśle i motoryzacji. Smar ten nadaje się znakomicie do łożysk otwartych jak i zamkniętych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra stabilność mechaniczna

- Dobra ochrona przed korozją

- Szerokie spectrum zastosowań

POZIOM JAKOŚCI

DIN 51502

K2K-30

ISO 6743

ISO-L-XCCEA2

TYPOLOGIA

Zagęszczacz				lit

Olej bazowy				mineralny

Kolor					żółto-brązowy

NLGI					ASTM D217 2

Punkt płynięcia				180 stopniC

Lepkość oleju bazowego przy 40C	ISO 12058 110mm2/s

Lepkość oleju bazowego przy 100C	ISO 12058   12mm2/s

Test obciążenia kulowego		DIN 51350:4   2000N

Zakres temperatur			-30 stopni do +120 stopni maksymalnie 130stopni C

OPAKOWANIA

400g Lube Shutle kartridż

1kg

18kg