MOX-G 2

WIELOFUNKCYJNY SMAR WZMOCNIONY GRAFITEM I DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU

OPIS

Wyśmienitej jakośći wielofunkcyjny smar litowy wzmocniony grafitem i MoS2. Bardzo mały współczynnik tarcia. Znaczące obniżenie zużycia elementów współpracujących. Dodatkowa ekstra ochrona dla łożysk wolnoobrotowych i oscylacyjnych. Wysoka wytrzymałość na obciążenie i znakomita ochrona przeciw korozji. Nadaje sie do stosowania w warunkach podwyższonej i dużej wilgotności.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra stabilność mechaniczna

- Dobra ochrona przed korozją

- Szerokie spectrum zastosowań

- Wysoka odporność na obciążenia i ciężkie warunki pracy

- Znakomite właściwości przeciw ścierne i przeciw zużyciowe

POZIOM JAKOŚCI

DIN 51502

K2K-30

ISO 6743

ISO-L-XCCFB2

TYPOLOGIA

Zagęszczacz				lit

Olej bazowy				mineralny

Kolor					czarny

NLGI					ASTM D217 2

Punkt płynięcia				180 stopniC

Lepkość oleju bazowego przy 40C	ISO 12058 280mm2/s

Lepkość oleju bazowego przy 100C	ISO 12058   20mm2/s

Test obciążenia kulowego		DIN 51350:4   2600N

Zakres temperatur			-30 stopni do +120 stopni maksymalnie 150stopni C

OPAKOWANIA

400g Lube Shutle kartridż

1kg

18kg