XCF 2

ZAAWANSOWANY SMAR WZMOCNIONY CERFLON®

OPIS

Najwyższej jakości smar oparty na licie complex wzmocniony CERFLON® . Do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, motoryzacji i innych gałęziach przemysłu. Bardzo niski współczynnik tarcia. Znaczące obiżenie tarcia i zużycia. Sprawdza się wyśmienicie w wysokich temperaturach. Wysoka odporność na obciążenia. Wyjatkowe zabezpieczenie przed korozją.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra stabilność mechaniczna

- Dobra ochrona przed korozją

- Szerokie spectrum zastosowań

- Wysoka odporność na obciążenia i ciężkie warunki pracy

- Znakomite właściwości przeciw ścierne i przeciw zużyciowe

POZIOM JAKOŚCI

NLGI 2

DIN 51502

K2K-30

ISO 6743

ISO-L-XCDIB2

TYPOLOGIA

Zagęszczacz				lit complex

Olej bazowy				mineralny

Kolor					biały

NLGI					ASTM D217 2

Punkt płynięcia				260 stopniC

Lepkość oleju bazowego przy 40C	ISO 12058 210mm2/s

Lepkość oleju bazowego przy 100C	ISO 12058   18mm2/s

Test obciążenia kulowego		DIN 51350:4   2800N

Zakres temperatur			-30 stopni do +140 stopni maksymalnie 220stopni C

OPAKOWANIA

400g Lube Shutle kartridż

1kg

18kg